## Slide 1: Procedura d’analisi di contaminanti metallici dovuti a migrazione da bombole in acciaio in gas per uso alimentare
Prof. Franco Tassi
Università di Firenze

## Slide 2: Cosa sono i gas alimentari?

## Slide 3
La normative europea (E.C. no. 1935/2004 and E.C. no. 2023/2006) stabilisce le linee guida che regolano lo sviluppo di corrette procedure di produzione ed utilizzo di tutti i materiali in contatto con cibo.
Gas per uso alimentare devono essere soggetti a controllo per la verifica di possibile contaminazione legata a processi di migrazione da materiale d’imballaggio.
Premessa

## Slide 4
La migrazione è un processo chimico-fisico che dipende da:
Caratteristiche del migrante
Caratteristiche del materiale imballaggio
Caratteristiche dell’alimento
Condizioni d’uso dell’imballaggio
Il processo di migrazione

## Slide 5
Procedure ufficiali volte alla misura di contaminanti in gas alimentari contenuti in bombole in acciaio al carbonio (imballaggio), che siano basate su un corretto approccio metodologico in fase di prelievo ed analisi, non sono attualmente codificate.
Considerazioni generali

## Slide 6
Assogastecnici ha promosso e supportato uno studio di carattere scientifico dedicato a colmare tale lacuna.
I dati empirici sono gli unici a poter fornire uno strumento idoneo alla valutazione di procedure analitiche, oltre a fornire indicazioni su interventi per la mitigazione dell’eventuale contaminazione del prodotto alimentare in oggetto.
Considerazioni generali

## Slide 7
Definire un protocollo di prelievo e misura in gas alimentari (CO2, N2 e O2) di contaminanti la cui presenza è causata da migrazione da bombole in acciaio (al carbonio).
Valutare l’effettivo impatto dei processi di migrazione sulla qualità del gas alimentare.
Principali obbiettivi

## Slide 8
Messa a punto di tecnica di prelievo
Analisi chimiche
Processamento del dato analitico
Validazione metodo
Valutazione efficacia test
Valutazione qualità del prodotto
Fasi operative

## Slide 9: Protocollo analitico e di campionamento
Strategia di prelievo :
5 impianti carico bombole
3 produttori bombole
3 gas alimentari (CO2-N2-O2)
…36 bombole (UNI EN 1964-1)

## Slide 10: Protocollo analitico e di campionamento
Stoccaggio gas a temperatura controllata per 30-45 giorni
Trasferimento gas in trappola liquida (100 mL soluzione 1% HNO3 in acqua ultrapura).

## Slide 11: Protocollo analitico e di campionamento
Analisi trappola (liquido+contaminante) per ICP-MS* (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry):
*Limite di rilevabilità estremamente basso (0.01 ppb), utile per estrapolazione periodo utilizzo bombola (5 anni) da tempistica test (30-45 giorni).

## Slide 12: Protocollo analitico e di campionamento
Elementi presenti in acciai (verifica migrazione)
Traccianti ambientali (altre sorgenti di contaminazione)
Al, As, Ba, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mn, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Se, Tl, Zn, Co, S, Ti, Zr.

## Slide 13: Risultati analitici e processamento
Tipologia dati:
Dati grezzi: ottenuti sottraendo alle concentrazioni misurate quelle rilevate nei materiali in uso per il test prima del loro utilizzo (bianco). Lo scopo è di eliminare possibili contaminazioni relative alla procedura.
Dati corretti: ottenuti sottraendo ai dati grezzi le concentrazioni rilevate nei gas alimentari non stoccati in bombola. Lo scopo è di evidenziare il solo effetto del processo di migrazione (durante lo stoccaggio in bombola).
Proiezioni a 5 anni: ottenuti moltiplicando i dati corretti per il rapporto temporale tra il periodo d’interesse (5 anni) ed il periodo di stoccaggio (30-45 giorni).

## Slide 14: Risultati analitici e processamento
Dati grezzi
9 assenti: arsenico, boro, fosforo, mercurio, selenio, tallio, titanio, zirconio e zolfo
4 parzialmente presenti: antimonio, cobalto, litio e rubidio
10 sempre presenti: alluminio, bario, cadmio, cromo, ferro, manganese, nichel, piombo, rame e zinco

## Slide 15: Risultati analitici e processamento
Dati corretti
9 assenti: arsenico, boro, fosforo, mercurio, selenio, tallio, titanio, zirconio e zolfo
13 parzialmente presenti: alluminio, antimonio, bario, cadmio, cobalto, cromo, litio manganese, nichel, piombo, rame e rubidio
2 sempre presenti: ferro e zinco
Alluminio
Antimonio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cobalto
Cromo
Ferro
Fosforo
Litio
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Rubidio
Selenio
Tallio
Titanio
Zinco
Zirconio
Zolfo

## Slide 16: Risultati analitici e processamento
assenti in acciai
presenti in acciai
presenti in acciai
Alluminio
Antimonio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cobalto
Cromo
Ferro
Fosforo
Litio
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Rubidio
Selenio
Tallio
Titanio
Zinco
Zirconio
Zolfo

## Slide 17: Comparazioni parametri composizionali
I risultati non mostrano dipendenza dal tipo di gas alimentare

## Slide 18: Comparazioni parametri composizionali
I risultati non mostrano dipendenza dal volume delle bombole

## Slide 19: Comparazioni parametri composizionali
I risultati non mostrano dipendenza dall’azienda produttrice

## Slide 20: Considerazioni finali
Il protocollo analitico e di campionamento è stato applicato e verificato
Tra i 13 elementi rilevati (sporadicamente ad eccezione di Fe) solo 8 sono presenti in acciai
3 elementi potenzialmente presenti in acciai non sono stati rilevati
Tutti gli elementi rilevati sono presenti in pulviscolo

## Slide 21: Considerazioni finali
Il processo di migrazione (o «l’agente contaminante») non dipende da:
(1) tipo di acciaio,
(ii) dimensioni della bombola
(iii) tipo di gas alimentare
In generale, le concentrazioni dei contaminanti sono estremamente basse.

## Slide 22: Considerazioni finali
Proiezioni a 5 anni
L’andamento lineare è un’ipotesi pessimistica in quanto si discosta sensibilmente dalla tipica progressione temporale di un processo di migrazione

## Slide 23: Considerazioni finali
Per fornire una valutazione realistica delle concentrazioni misurate dei contaminanti, i dati relativi alle bombole CO2 (valori medi e massimi) sono stati comparati con le concentrazioni limite per le acque minerali (CEE/CEEA/CE n. 83 (3-11-1998).
I valori rilevati (considerando l’utilizzo di 5g di CO2 per ogni litro d’acqua) sono oltre due ordini di grandezza inferiori alle concentrazioni limite imposte dalla normativa

## Slide 24: Considerazioni finali
Nelle peggiori ipotesi (migrazione lineare nel tempo, assenza di ulteriori cause di contaminazione) i processi di migrazione da bombole in acciaio non sono in grado di causare una significativa contaminazione di gas alimentare (CO2, O2, N2).

## Slide 25: Produzione scientifica e documentazione registrata

## Slide 26: Serbatoi…

## Slide 27: Risultati…con simile approccio

## Slide 28: Linea di distribuzione

## Slide 29: Risultati…con simile approccio

## Slide 30: Impianto fatto in casa

## Slide 31: Nuove frontiere…

## Slide 32: Nuove frontiere…
Fattibilità di CO2 alimentare da…biogas!